[image: image1.png]Texnollmact UHXXUHUPUHT
‘VCHIIerHe, BOCCTaHOBIIeRHE OBEPXEOCTel
TIKOBPOS IO e e piHHECKaA S4LIT




FibaRoll
Рулонный полуфабрикат на основе волоконно-армированного пластика из специализированных смол, отверждающийся под воздействием естественного освещения или используя металлогалогеновые лампы.  

FibaRoll используется как альтернатива металлическим оболочкам и мастикам для защиты изоляционного материала от воды и вызывающих коррозию жидкостей и, следовательно, снижает вероятность коррозии под изоляцией (КПИ).

FibaRoll используется для герметизации сложных окончаний, в местах стыков труб и нестандартных фитингов. Он превосходен своей способностью к формованию, герметизируя наиболее сложные области. Механизм отверждения практически не зависит от температуры окружающей среды - FibaRoll может отверждаться при температуре до -150С.   

	Типичные физические свойства
	Единицы

измерения
	Значения
	Метод

	Прочность на разрыв
	МПа
	71
	ASTM D3039

	Удлинение при разрыве
	%
	1.25
	ASTM D3039

	Прочность на изгиб
	МПа
	143
	ASTM D790-03

	Сопротивление сжатию
	МПа
	138
	ASTM D695

	Ударная прочность (по Изоту)
	КДж/м2
	70
	ASTM D256-06

	Твердость по Барколу
	Баркол
	71
	ASTM D2583


FibaClad
Предварительно сформованная облицовочная система FibaClad была разработана, чтобы противостоять условиям высокой влажности и осадков, воздействиям УФ-излучения, а также морской среды. Материал обеспечивает низкую эмиссию дыма при горении, не токсичен.

Применение трубных секций FibaClad может значительно снизить время работы с нанесением материала, что позволяет существенно экономить в процессе нанесения прочного покрытия, которое снижает риск КПИ. Этот продукт легко наносятся, может быть нужных Вам размеров и дает возможность использовать его поверх любых теплоизоляционных систем. 

Этот вид материала объединяет в себе пожарные характеристики и отличную химической сопротивляемость с великолепными техническими свойствами. Продукт давно используется для защиты изоляции на трубопроводах, а также для различных целей на нефтеперерабатывающих и химических заводах по всему миру. 

FibaClad имеет максимальную рабочую температуру 100°С c возможными пиковыми повышениями до 160°С.

	Типичные физические свойства 
FibaClad FR M1
	Единицы измерения
	Значения
	Метод

	Прочность на разрыв
	МПа
	71
	ASTM D3039

	Удлинение при разрыве
	%
	1.25
	ASTM D3039

	Прочность на изгиб
	МПа
	143
	ASTM D790-03

	Сопротивление сжатию
	МПа
	138
	ASTM D695

	Ударная прочность (по Изоту)
	КДж/м2
	70
	ASTM D256-06

	Твердость по Барколу
	Баркол
	71
	ASTM D2583


FibaGel 
Система специализированных смол, содержащих антикоррозионные ингибиторы, модифицированная для обеспечения хороших адгезионных характеристик при обработке различных поверхностей. Применяется для защиты торцевых краев и перехлестов рулонного материала соответствующей категории, а также для достижения высокой адгезии между защищаемой поверхностью и FibaRoll. 

FibaGel полимеризуется под воздействием ультрафиолета. Время отверждения зависит от условий освещенности. В солнечный день продукт может полимеризоваться в течение 10 минут. FibaGel способна застывать при очень низких температурах до -150С

	Типичные физические свойства 
FibaClad FR M1
	Значения
	Метод

	Удлинение при разрыве  
	8,0%
	ASTM D3039 

	Относительная плотность
	1.1 кг/м 2  
	Note LV 

	Твердость
	30-35 Баркол
	ASTM D2583 

	Прочность на изгиб
	135 МПа
	ASTM D790 

	Адгезия к стали
	20 МПа
	ISO 4624*6 

	Ударная прочность
	7,5 Дж
	ГОСТ 4765-73


FibaBond
Эластомерный полимерный герметик, с высокими адгезионными свойствами, устойчив к просадкам и провесам, стабильный, без подвижек. Изначально создан для герметизации секций и фитингов FibaClad, однако высокая адгезия позволяет крепить FibaClad к стали или окрашенным поверхностям. Поставляется в картриджах по 290 мл.

FibaBond 1K – однокомпонентный высокоэластичный полимерный адгезив, устойчив к просадкам и провесам, стабильный, без подвижек, с хорошим изначальным сцеплением с поверхностью. Рекомендован для применения при температуре окружающей среды +5°С. Максимальная контактная температура 100°С. FibaBond 2K – двухкомпонентный высокоэластичный полимерный адгезив. Обладает аналогичными свойствами, что и FibaBond 1K, но с улучшенными адгезионными показателями. Рекомендован к применению при температуре окружающей среды ниже 5°С. Максимальная контактная температура 100°С. FibaBond HT – двухкомпонентный силоксановый герметик и адгезив. Рекомендован при контактной температуре в диапазоне 100 - 180°С.

	Смола
	Модифицированный полиэфир

	Цвет
	Серый

	Удельный вес
	1,4-1,5

	Рабочий диапазон  температур
	-40C - +100C

	Диапазон температур применения
	+5C -  +35C

	Прочность на разрыв
	2.2 МПа


Россия: 105318, г. Москва, Семеновская площадь 7, корп.17     Тел/факс: +7 495 620 09 49
E-mail: 7tpe@7tpe.com                                                   http://7tpe.com

